Résumé:

Le travail présenté dans cette mémoire a porté sur la caractérisation des matériaux composites polymères/cristaux liquides, Ces systèmes, qui se présentent, en général, sous forme des films minces constitués d’une dispersion de micro ou nano-gouttelettes de cristal liquide dans une matrice de polymère,  élaborés par polymérisation sous rayonnement UV induisant une séparation de phases entre le polymère et le cristal liquide. Les systèmes utilisés sont des mélanges formés à partir de deux types de cristaux liquides E7 et 5CB et de trois monomères acryliques, le TPGDA, et le PPGDA à deux masses molaires différentes.

L’observation au microscope optique des composites TPGDA/5CB et TPGDA/E7 montre la texture des films en fonction de la température, où on constate un nombre de domaines en CL beaucoup plus important pour le CL E7 par rapport au cristal liquide 5CB.

ملخص:

العمل المقدم في هذه المذكرة يندرج في إطار خصائص المواد المكونة من البوليمير والكريستال السائل، هذه المواد تتواجد بصفة عامة على شكل أغشية رقيقة مكونة من تموضع جزيئات من الكريستال السائل من رتبة الميكرو أو النانو داخل مصفوفة من البوليمير،محضرة انطلاقا من البلمرة الضوئية بواسطة الأشعة فوق البنفسجية وتحلل الأطوار بين البوليميروالكريستال السائل. هذه المواد المستعملة هي خلائط مكونة انطلاقا من نوعان من الكريستال السائل  وثلاثة مونوميرات أكريليكية بكتلتين موليتين مختلفتين .

الملاحظة التي تتم بواسطة المجهر الضوئي للخلائط TPGDA/5CB و TPGDA/E7 تظهر شكل الفيلم بدلالة درجة الحرارة، الكريستال السائل CL E7  يملك مجالات تطبيق كبيرة ومهمة بالمقارنة مع الكريستال السائل 5CB .